# СТБ 4.227-2003

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

________________________________________________________________________________

Система показателей качества продукции

СТРОИТЕЛЬСТВО.

ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ И ПОЛИМЕРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ И ЧАСТИ ФАСОННЫЕ

ЧУГУННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ

Номенклатура показателей

Сiстэма паказчыкаў якасцi прадукцыi

БУДАУНIЦТВА.

ТРУБЫ ЧЫГУННЫЯ I ПАЛIМЕРНЫЯ КАНАЛI3АЦЫЙНЫЯ

I ФАСОННЫЯ ЧАСТКI ДА IX I ЧACTKI ФАСОННЫЯ

ЧЫГУННЫЯ ДЛЯ АСБЕСТАЦЭМЕНТАВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ

Наменклатура паказчыкаў

Издание официальное

Министерство архитектуры и строительства

Республики Беларусь

Минск 2004

СТБ 4.227-2003

УДК 696.133:658.562:006.354 МКС 91.140.70 (КГС Ж21) Ключевые слова: трубы чугунные и полимерные канализационные, части фасонные, номенклатура показателей качества, применяемость показателей качества ## ОКП 49 2500; 49 2600 ОКП РБ 25.21.22; 27.21.10; 27.21.20

Предисловие

1	РАЗРАБОТАН Техническим Комитетом по техническому нормированию и стандартизации в строительстве «Водохозяйственное строительство, водоснабжение и водоотведение» (ТКС 05) при научно-проектно-производственном республиканском унитарном предприятии «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»).

ВНЕСЕН РУП «Стройтехнорм».

2	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 9 октября 2003 г. № 196.

В Национальном комплексе нормативно-технических документов в строительстве настоящий стандарт входит в блок 4.01 «Водоснабжение и канализация, мусороудаление».

3	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой в Республике Беларусь ГОСТ 4.227-83).

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

________________________________________________________________________________

Издан на русском языке

© Минстройархитектуры, 2004

ii

### СТБ 4.227-2003

Содержание

- Область применения	  1

#### Номенклатура и применяемость показателей качества	  1

iii

СТБ 4.227-2003

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Система показателей качества продукции СТРОИТЕЛЬСТВО. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ И ПОЛИМЕРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ И ЧАСТИ ФАСОННЫЕ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ Номенклатура показателей Сiстэма паказчыкаў якасцi прадукцыi БУДАУНIЦТВА. ТРУБЫ ЧЫГУННЫЯ I ПАЛIМЕРНЫЯ КАНАЛI3АЦЫЙНЫЯ I ФАСОННЫЯ ЧАСТКI ДА IX I ЧACTKI ФАСОННЫЯ ЧЫГУННЫЯ ДЛЯ АСБЕСТАЦЭМЕНТАВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ Наменклатура паказчыкаў Quality ratings system BUILDING. CAST-IRON AND POLYMERIC WASTE PIPES AND FITTINGS FOR THEM AND CAST-IRON FITTINGS FOR ASBESTOS-CEMENT PRESSURS PIPES Nomenclature of characteristics

Дата введения 2004-01-01

1	Область применения

Настоящий стандарт распространяется на чугунные и полимерные канализационные трубы и фасонные части к ним, предназначенные для систем внутренней канализации зданий, а также на фасонные части для асбестоцементных напорных труб и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

- разработке нормативных документов;

- проведении обязательной сертификации

Количественные значения, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться нормативно-техническими документами на конкретные виды продукции.

2	Номенклатура и применяемость показателей качества

Номенклатура показателей качества, их применяемость при разработке нормативных документов и проведении обязательной сертификации приведена в таблице 1.

________________________________________________________________________________

Издание официальное	1

##### СТБ 4.227-2003

Таблица 1

| Наименование показателя качества, единица измерения | Условное обозначение показателя качества | Виды изделий |  |  |  | Проведение обязательной сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним | Части фасонные чугунные для асбесто-цемент-ных напорных труб | Трубы полимер-ные канализа-ционные | Части фасонные к поли-мерным канализа-ционным трубам |  |
| ###### 1 Показатели назначения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Рабочее давление, МПа | Р | — | + | — | — | — |
| 1.2 Максимальная темпера-тура сточных вод в течение длительного промежутка времени, К (°С) | Тд | — | — | + | + | — |
| 1 3 Максимальная темпера-тура сточных вод в течение короткого (в пределах 1 мин) промежутка времени, К (°С) | Тк | — | — | + | + | — |
| 2 Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Герметичность соедине-ний труб и фасонных частей (испытательное гидростати-ческое давление (избыточ-ное)), МПа | Рисп | + | + | + | + | + |
| 2.2 Относительное измене-ние размеров после прогрева, % | — | — | — | + | — | + |
| 2.3 Устойчивость к попере-менному воздействию холодной и горячей воды без потери герметичности и ухудшения внешнего вида, циклы | — | — | — | + | + | — |
| 2.4 Температура размягчения антикоррозионного покрытия, К (°С ) | — | + | + | — | — | + |
| 2.5 Показатель текучести расплава исходного материала, г/10 мин | — | — | — | + | + | — |
| 2.6 Показатель текучести расплава материала готовых изделий, г/10 мин | — | — | — | + | + | — |
| 2.7 Предел текучести при растяжении, МПа | σрт | — | — | + | — | + |
| 2.8 Относительное удлинение при разрыве, % | εрр | — | — | + | — | + |
| 2.9 Устойчивость к растрескиванию | — | — | — | + | + | + |
| 2.10 Поверхностный отбел, мм | — | + | + | — | — | — |
| 2.11 Расчетная долговеч-ность, годы | τ | — | — | + | + | + |

2

### СТБ 4.227-2003

##### Окончание таблицы 1

| Наименование показателя качества, единица измерения | Условное обозначение показателя качества |  | Виды изделий |  |  |  | Проведение обязательной сертификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним | Части фасонные чугунные для асбесто-цемент-ных напорных труб | Трубы полимер-ные канализа-ционные | Части фасонные к поли-мерным канализа-ционным трубам |  |  |
| 3 Показатели конструктивности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Номинальная длина, мм, предельное отклонение от номинальной длины, мм | L, l (∆L, ∆l) | + |  | + | + | + | — |  |
| 3.2 Номинальный диаметр, мм, предельное отклонение от номинального диаметра, мм | D, d (∆D, ∆d) | + |  | + | + | + | — |  |
| 3.3 Номинальная толщина стенки, мм, предельное отклонение от номинальной толщины стенки, мм | s(∆s) | + |  | + | + | + | — |  |
| 3.4 Отклонения труб от прямолинейности, мм | — | + |  | — | — | — | — |  |
| 3.5 Отклонения от расчетного значения массы, кг | — | + |  | + | — | — | — |  |
| 4 Эстетические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Дефекты внешнего вида, мм | — | + |  | + | + | + | — |  |
| 4.2 Высота выступов после удаления литников, мм | — | + |  | + | + | + | — |  |
| 5 Показатели транспортабельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Масса единицы продукции, кг | — | ± |  | ± | ± | ± | — |  |
| 5.2 Вид упаковки | — | + |  | + | + | + | — |  |
| 6 Показатели сохраняемости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Условия хранения | — | + |  | + | + | + | — |  |
| Примечание — Знак "+" означает применяемость, знак "-" — неприменяемость, знак "±" — ограниченную применяемость соответствующих показателей качества продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3