Unterflurhydrant 
mit Spitzendenanschluss
PN 16
DN 80
in Anlehnung an DIN 3221, 
Form A, einfache Absperrung, mit Sicherheitsverriegelung,
oder
Form AD, Doppelabsperrung (zusätzlich selbsttätig wirkende Kugelabsperrung),
mit Sicherheitsverriegelung,
Gehäuseteile aus Gusseisen mit Kugelgraphit,
mit selbsttätiger Entleerung,
mit Druckwasserschutz,
Spindel aus Edelstahl min. 13 % Cr,
wartungsfreie Spindelabdichtung,
(O-Ringe in Ms-Buchse gelagert),
sämtliche Schrauben aus Edelstahl A 2,
Druckrohr und Verbindungsstifte aus Edelstahl 1.4301, 
Spindelmutter und Ventilsitzbuchse aus Messing,
Ventilkegel aus EN-JS 1050 (GGG-50), vollständig vulkanisiert,
mit Spitzende zur formschlüssigen, direkten
Innenverriegelung mit BAIO®plus System - Teilen, 
einschl. Schmutz- und Verdrehsicherung,
Korrosionsschutz:	innen: emailliert
	          	außen: Epoxid-Beschichtung
		blau, RAL 5005, 
		nach GSK-Richtlinien,

Rohrdeckung: für 0,75 m, 1,00 m, 1,25 m oder 1,50 m

DIN-DVGW-registriert

z. B. 	VAG BAIO® SUPRA 180V/280V Unterflurhydrant, Form A oder AD	
oder gleichwertig

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........