VAG BAIO®plus System
BAIO®PEa Einschweißende
DN 80…300

Produktmerkmale
• zur formschlüssigen Außenverriegelung zwischen Einschweißende und BAIO®plus Muffe
• einschweißende für PE-HD-Rohre mit Spannring für Muffen

Werkstoffe und Korrosionsschutz
• Einschweißende aus PE 100
• Verriegelungsring aus duktilem Gusseisen EN - JS 1030 (GGG-40)
• innen und außen Epoxid-Beschichtung
• Stützhülse aus nichtrostendem Stahl

Einsatzbereich
• Wasserversorgungsleitungen