Zugsicherung für Gussrohre
DN 80 ... 300
zweiteilige Ausführung,
bestehend aus:
- Spannring aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40),
	Korrosionsschutz:	innen und außen
				Epoxid-Beschichtung,
				Farbton blau, RAL 5005
				nach GSK-Richtlinien
-	Klemmring aus Elastomer, mit einvulkanisierten
	NIRO- Krallen an der Innenseite

z. B.	VAG BAIO®sit - Zugsicherung
		für Gussrohre

Stück ........      EuroStück .........      Euro/Pos. .........