Unterflurhydrant PN 16
DN 100
nach DIN 3221
Gehäuseteile aus Gusseisen EN-JL 1040 (GG-25),
mit selbsttätiger Entleerung,
mit Druckwasserschutz,
Spindel aus Edelstahl min. 13 % Cr,
wartungsfreie Spindelabdichtung,
Ventilkegel aus EN-JL 1040 (GG-25), vulkanisiert mit EPDM,
Druckrohr aus Edelstahl,
Spindelmutter aus EN-JS 1050 (GGG-50),
Schrauben mit Muttern aus Edelstahl, Qualität A 2,
Flanschanschlussmaße nach EN 1092,
Korrosionsschutz:	innen und außen
		Epoxid-Beschichtung
		Farbton blau, RAL 5005

Rohrdeckung: für 1,00 m, 1,25 m oder 1,50 m

z. B. VAG-Unterflurhydrant DN 100

wahlweise: - mit Doppelabsperrung

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........