Приложение № 2

к Санитарному регламенту о материалах

и веществах, вступающих в контакт 
с питьевой водой, и методах испытаний

КОНЕЧНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Процедура и методы испытания и приемки 
конечных металлических материалов

1. Процедура испытания и приемки конечных металлических материалов, используемых в изделии, включает следующие этапы:

1.1. этап 1 – Определение соответствующих веществ и других соответствующих параметров в зависимости от:

1.1.1. металлического состава конечных материалов;

1.1.2. состава нанесенных покрытий;

1.2. этап 2 — Проведение испытаний:

1.2.1. испытание состава;

1.2.2. испытание на выделение соответствующих веществ;

1.3. этап 3 – соблюдение критериев приемки/отклонения.

Определение соответствующих веществ 
и других соответствующих параметров

2. Исследование состава

2.1. Необходимая информация

Для исследования состава металлического изделия или сборного изделия, содержащего металлические компоненты, необходима следующая информация:

2.1.1. перечень всех металлических компонентов, включая состав основного материала в виде диапазона для всех составляющих, превышающих 0,02 % (м/м), подробные сведения об обработке с целью получения конечных металлических материалов и долю смачиваемой поверхности компонентов по отношению к смачиваемой поверхности сборного изделия;

2.1.2. перечень примененных припоев, включая подробную информацию о процессе сварки;

2.1.3. подробное описание применяемых процессов нанесения покрытий;

2.1.4. подробное описание применяемых пропиток или органических покрытий;

2.1.5. любая другая информация, считающаяся актуальной для оценки состава конечного металлического материала.

2.2. Допустимые составы

2.2.1. Составы конечных металлических материалов и покрытий должны соответствовать составам и ограничениям, включенным в Перечень исходных веществ, составов или составляющих для каждой группы материалов – органических, на цементной основе, металлических, предусмотренный в пункте 6 Регламента, установленный в соответствии с частью (2) статьи 11 Закона № 182/2019 о качестве питьевой воды.

2.3. Соответствующие вещества

Для плакированных изделий соответствующие вещества определяются на основе составов плакировок, перечисленных в перечнях исходных веществ, составов или составляющих для каждой группы материалов, а именно металлических, утвержденных в соответствии с пунктом 6 Регламента.

Требования к испытаниям

3. Испытание состава

3.1. Проводится анализ состава конечных металлических материалов для проверки соответствия требованиям к составу металлических материалов, включенных в перечни исходных веществ, составов или составляющих для каждой группы металлических материалов, утвержденные в соответствии с пунктом 7 Регламента.

3.2. Методы анализа должны быть валидированы и документированы в соответствии с SM EN ISO/IEC 17025:2018 или другими эквивалентными стандартами, принятыми на международном уровне.

4. Испытание на выделение соответствующих веществ из плакированных изделий

4.1. Покрытые изделия должны быть испытаны на наличие поверхностных остатков в соответствии с указаниями в перечне металлических составов, утвержденном в соответствии с пунктом 6 Регламента. Испытание должно имитировать высвобождение металлических элементов в питьевую воду из крана потребителей. Методы анализа должны быть валидированы и документированы в соответствии с SM EN ISO/IEC 17025:2018 или другими эквивалентными стандартами, принятыми на международном уровне.

4.2. Испытание на выделение органических веществ, используемых в процессе покрытия, проводится в соответствии с требованиями, установленными в приложении № 1.

Требования к приемке: критерии приемки/отклонения

5. Соответствие перечню металлических составов:

5.1. Состав анализируемых конечных металлических материалов должен соответствовать требованиям к составу и другим ограничениям, указанным в перечнях исходных веществ, составов или составляющих для каждой группы металлических материалов, утвержденных в соответствии с пунктом 7 Регламента.

6. Критерии приемки/отклонения для соответствующих веществ

6.1. Требование Ctap ≤ MTCtap, metallics применяется в том случае, если значение MTCtap,metallics указано в перечнях MTCtap для металлов для конкретных типов материалов, утвержденных в соответствии с подпунктом 2.2.1, если при расчете значения Ctap должным образом учитываются период застоя и объем пробы.